|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Технические требования Фанерный кряж диаметр от 18 см(стандарт)** | | |
| **Наименование показателя** | **Норма ограничения пороков** | | |
| 1.Порода | Береза ГОСТ 9462-88 **2 сорт**, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания. | | |
| 2.Заготовка | Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев-без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточиной). | | |
| 3.Длина | Номинальная длина, м |  |  |
| Обязательный припуск по длине, м |  |  |
| Допускаемая длина, м |  |  |
| 4.Диаметр | От 18 до 45 см причем в комле не более 55 см. 18 см не более 10% партии | | |
| 5. Сучки (кроме табачных) | Допускаются до 7 см | | |
| 6. Табачные сучки | Допускаются до 4 см | | |
| 7. Высота сучков | Допускается до 2 см | | |
| 8. Побурение | Допускается без белых пятен и выцветов | | |
| 9. Ложное ядро | Не нормируется | | |
| 10. Ядровая гниль | Не допускается | | |
| 11. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость | Допускается вне зоны лущения | | |
| 12. Заболотная гниль, наружная трухлявая гниль | Не допускается | | |
| 13. Козырьки | Не допускаются | | |
| 14. Боковые трещины от сушки | Не допускаются | | |
| 15. Торцевые трещины | Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м) | | |
| 16. Трещины морозные | Не допускаются | | |
| 17. Серцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины | Допускается вне зоны лущения | | |
| 18. Кривизна сложная | Допускается в размере ½ нормы простой кривизны | | |
| 19. Кривизна простая | Не допускается на чурке диаметром 18 см  Допускается 2% на чурке диаметром 20-24 см  Допускается 3 % на чурке диаметром 26 см и выше | | |
| 20. Обдир коры | Допускается не более 15% общей площади сортимента, летняя заготовка с поставкой до 01.09- по согласованию с покупателем | | |
| 21. Скос пропила | Допускается не более 20 мм на кряж | | |
| 22. Корневые лапы | Не допускаются | | |
| 23. Механические и прочие инородные включения | Не допускаются | | |
| 24. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв) | Согласовано ГОСТ 9462-88 | | |
| 25. Обработка фансырья реагентами | По согласованию с покупателем | | |
| 26. Обработка фансырья побелкой | Не допускаются | | |